Submission ID: 100043615

Sample prep: 40 mL HCl

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114484_1 | 0.2033 | 100 |
| 2-114484_2 | 0.1053 | 100 |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114484_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2.5x | 0.743 | 0.09 |
| 2-114484_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 1.056 | 0.10 |