Submission ID: 100043629

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114515_1 | 0.2014 | 250 |
| 2-114515_2 | 0.2054 | 250 |
| 2-114516_1 | 0.2060 | 250 |
| 2-114516_2 | 0.2058 | 250 |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114515_1 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Ca] | 100x | 0.883 | 10.96 | 15.33 |
| 2-114515_2 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Ca] | 100x | 1.023 | 12.45 | 17.42 |
| 2-114516_1 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Ca] | 100x | 0.999 | 12.13 | 16.97 |
| 2-114516_2 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Ca] | 100x | 1.040 | 12.64 | 17.68 |