Submission ID: 100043636

Sample prep: Katanax, 50 mL NaOH for Cl

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114531 | 17.6630 | 19.6976 | 18.6752 | 50.25 | 0.4975 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114531_1 | 0.2012 | 200 |
| 2-114531_2 | 0.1037 | 200 |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO | %CaO [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114531_1 | [+0.5 ppm] [+2.0 ppm] | 1.25x | 0.137 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| 2-114531_2 | [+0.5 ppm] [+2.0 ppm] | 1.25x | 0.098 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114531 | 4.0024 | 100 |

Cl

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,000 Cl | 000,000 Cl [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114531 | 1x | 0.9471 | 23.66 ppm | 47.56 ppm |

Fe2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe | %Fe2O3 | %Fe2O3 [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114531_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] | 1.1x | 0.208 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| 2-114531_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] | 1.1x | 0.126 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114531_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.395 | 0.04 | 0.05 | 0.100 |
| 2-114531_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.327 | 0.06 | 0.08 | 0.161 |