Submission ID: 100043639

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114541_1 | 0.20 | 250 |
| 2-114541_2 | 0.20 | 250 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114514_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm] [Al] | 200x | 1.734 | 41.04 | 77.52 |
| 2-114514_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm] [Al] | 200x | 1.723 | 41.01 | 77.46 |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114541_1 | [+0.5 ppm] [+2.0 ppm] [Ca] | 100x | 1.021 | 12.08 | 16.90 |
| 2-114541_2 | [+0.5 ppm] [+2.0 ppm] [Ca] | 100x | 1.182 | 14.07 | 19.68 |