Submission ID: 100043643

Sample prep: 20 mL H2SO4 for Cr, Na, Sn, Zn and Zr

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-114549_1 | 1.0059 | 2.6843 | 0.402 |
| 2-114549_2 | 1.0111 | 2.6005 | 0.388 |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-114549_1 | 0.1016 | 8.8005 | 19.103 |
| 2-114549_2 | 0.1023 | 8.8042 | 18.981 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114549_3 | 0.2012 | 200 |
| 2-114549_4 | 0.2094 | 200 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114549_3 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.824 | 0.82 | 1.10 |
| 2-114549_4 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.781 | 0.75 | 1.00 |

Sn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Sn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114549_3 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Sn] | 1.1x | 0.942 | 0.10 |
| 2-114549_4 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Sn] | 1.1x | 0.907 | 0.10 |

Zn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114549_3 | [0.5 ppm, 3.0 ppm] [Zn] | 10x | 1.528 | 1.52 |
| 2-114549_4 | [0.5 ppm, 3.0 ppm] [Zn] | 10x | 1.594 | 1.52 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114549_3 | [0.5 ppm, 2.0 ppm] [Zr] | 5x | 1.041 | 0.52 | 0.70 |
| 2-114549_4 | [0.5 ppm, 2.0 ppm] [Zr] | 5x | 1.151 | 0.55 | 0.74 |