Submission ID: 100043667

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114590 | 27.5293 | 29.5313 | 29.5270 | 0.21 | 0.9979 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114590_1 | 0.2339 | 200 |
| 2-114590_2 | 0.2016 | 200 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 | %Al2O3 [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114590_1 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] | 100X | 3.772 | 40.32 | 76.16 | 76.32 |
| 2-114590_2 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] | 100X | 3.190 | 39.56 | 74.73 | 74.89 |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO | %CaO [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114590_1 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] | 100x | 1.014 | 10.84 | 15.16 | 15.19 |
| 2-114590_2 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] | 100x | 0.913 | 11.32 | 15.84 | 15.87 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114590_1 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] [Cu] | 50x | 1.119 | 5.978 | 7.48 | 7.50 |
| 2-114590_2 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] [Cu] | 50x | 0.960 | 5.953 | 7.45 | 7.47 |