Submission ID: 100043681

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114614_1 | 0.2025 | 250 |
| 2-114614_2 | 0.2061 | 250 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114614_1 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] | 100X | 3.243 | 40.04 | 75.64 |
| 2-114614_2 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] | 100X | 3.337 | 40.47 | 76.45 |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114614_1 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] | 100x | 0.867 | 10.70 | 14.97 |
| 2-114614_2 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] | 100x | 0.867 | 10.52 | 14.72 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114614_1 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] [Cu] | 50x | 0.923 | 5.70 | 7.13 |
| 2-114614_2 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] [Cu] | 50x | 0.937 | 5.68 | 7.12 |