Submission ID: 100043689

Sample prep: 15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114631_1 | 0.2033 | 100 |
| 2-114631_2 | 0.1055 | 100 |
| 2-114632_1 | 0.2023 | 100 |
| 2-114632_2 | 0.1101 | 100 |

Pd_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114631_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 1.1x | 0.470 | 256.83 ppm |
| 2-114631_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 1.1x | 0.242 | 254.94 ppm |
| 2-114632_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 1.1x | 0.504 | 276.65 ppm |
| 2-114632_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 1.1x | 0.255 | 257.84 ppm |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114631_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 1.25x | 1.022 | 628.54 ppm |
| 2-114631_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 1.25x | 0.534 | 632.85 ppm |
| 2-114632_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 1.25x | 1.100 | 679.72 ppm |
| 2-114632_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 1.25x | 0.590 | 669.84 ppm |