Submission ID: 100043699

Project #: LP413RD0012

Sample prep: Katanax for duplicates, H2SO4 for original prep and 20 mL H2SO4 for Cr

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114662 | 28.9498 | 30.9499 | 30.9419 | 0.40 |  |
| 2-114663 | 29.1944 | 31.2008 | 31.2107 | 0.00 |  |

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-114662_1 | 1.0003 | 5.8936 | 0.863 |
| 2-114662_2 | 1.0036 | 6.0103 | 0.877 |
| 2-114663_1 | 1.0046 | 6.7973 | 0.991 |
| 2-114663_2 | 1.0027 | 6.5995 | 0.964 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114662_1 | 0.2041 | 200 |
| 2-114662_2 | 0.2022 | 200 |
| 2-114663_1 | 0.2022 | 200 |
| 2-114663_2 | 0.2032 | 200 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114662_1 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Cu] | 1.1x |  |  |  |
| 2-114662_2 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Cu] | 1.1x | 0.167 | 0.02 | 0.02 |
| 2-114663_1 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Cu] | 1.1x |  |  |  |
| 2-114663_2 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Cu] | 1.1x | 0.164 | 0.02 | 0.02 |

Fe2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe | %Fe2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114662_1 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Fe] | 1.1x |  |  |  |
| 2-114662_2 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Fe] | 1.1x | 0.357 | 0.04 | 0.06 |
| 2-114663_1 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Fe] | 1.1x |  |  |  |
| 2-114663_2 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Fe] | 1.1x | 0.472 | 0.05 | 0.07 |

NiO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | %NiO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114662_1 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Ni] | 1.1x |  |  |  |
| 2-114662_2 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Ni] | 1.1x | 0.039 | 0.00 | 0.01 |
| 2-114663_1 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Ni] | 1.1x |  |  |  |
| 2-114663_2 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Ni] | 1.1x | 0.052 | 0.01 | 0.01 |