Submission ID: 100043700, 100043704

Sample prep: wet

Analysis: Agilent OES

Al_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Al |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114664 | 1 | 100x | 2.473 | 247.29 ppm |
| 2-114665 | 1 | 100x | 2.426 | 242.59 ppm |
| 2-114674 | 1 | 100x | 2.236 | 223.58 ppm |

Si_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114664 | 1 | 10x | 2.938 | 29.38 ppm |
| 2-114665 | 1 | 10x | 3.196 | 31.96 ppm |
| 2-114674 | 1 | 10x | 0.843 | 8.43 ppm |

Ti_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114664 | 1 | 1x | 2.159 | 2.16 ppm |
| 2-114665 | 1 | 1x | 3.733 | 3.73 ppm |
| 2-114674 | 1 | 10x | 0.827 | 8.27 ppm |