Submission ID: 100043716, 100043717

Sample prep: wet

Analysis: Agilent OES

Al_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Al |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114696 | 1 | 100x | 3.550 | 354.97 ppm |
| 2-114697 | 1 | 100x | 3.759 | 375.91 ppm |

Si_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114696 | 1 | 10x | 4.030 | 40.30 ppm |
| 2-114697 | 1 | 10x | 0.425 | 4.25 ppm |

Ti_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114696 | 1 | 10x | 0.646 | 6.46 ppm |
| 2-114697 | 1 | 10x | 0.743 | 7.43 ppm |