Submission ID: 100043719, 100043723, 100043724, 100043725, 100043726

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114699_1 | 0.2092 | 250 |
| 2-114699_2 | 0.2097 | 250 |
| 2-114706_1 | 0.2024 | 250 |
| 2-114706_2 | 0.2020 | 250 |
| 2-114707_1 | 0.2017 | 250 |
| 2-114707_2 | 0.2013 | 250 |
| 2-114708_1 | 0.2013 | 250 |
| 2-114708_2 | 0.2088 | 250 |
| 2-114709_1 | 0.2043 | 250 |
| 2-114709_2 | 0.2022 | 250 |
| 2-114710_1 | 0.2017 | 250 |
| 2-114710_2 | 0.2026 | 250 |
| 2-114711_1 | 0.2035 | 250 |
| 2-114711_2 | 0.2017 | 250 |

Ni

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-114699_1 | 100x | 0.799 | 9.55 |
| 2-114699_2 | 100x | 0.802 | 9.56 |
| 2-114706_1 | 100x | 0.622 | 7.70 |
| 2-114706_2 | 100x | 0.623 | 7.70 |
| 2-114707_1 | 100x | 0.772 | 9.60 |
| 2-114707_2 | 100x | 0.744 | 9.20 |
| 2-114708_1 | 100x | 0.815 | 10.00 |
| 2-114708_2 | 100x | 0.820 | 9.80 |
| 2-114709_1 | 100x | 0.710 | 8.70 |
| 2-114709_2 | 100x | 0.669 | 8.30 |
| 2-114710_1 | 100x | 0.745 | 9.20 |
| 2-114710_2 | 100x | 0.732 | 9.00 |
| 2-114711_1 | 100x | 0.739 | 9.10 |
| 2-114711_2 | 100x | 0.676 | 8.40 |