Submission ID: 100043722

Sample prep: 20 mL H2SO4

Analysis: Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-114702_1 | 1.0038 | 12.6538 | 1.920 |
| 2-114702_2 | 1.0099 | 12.7128 | 1.918 |
| 2-114703_1 | 1.0062 | 6.0995 | 0.923 |
| 2-114703_2 | 1.0071 | 6.1170 | 0.925 |