Submission ID: 100043737

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114738 | 17.5375 | 19.5417 | 19.2223 | 15.94 | 0.8406 |
| 2-114739 | 15.8184 | 17.8214 | 17.7669 | 2.72 | 0.9728 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114738_1 | 0.2140 | 250 |
| 2-114738_1 | 0.2019 | 250 |
| 2-114739_1 | 0.2039 | 250 |
| 2-114739_2 | 0.2235 | 250 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 | %Al2O3 [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114738_1 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] | 200X | 1.612 | 37.66 | 71.15 |  |
| 2-114738_2 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] | 200X | 1.554 | 38.49 | 72.70 |  |
| 2-114739_1 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] | 200x | 1.473 | 36.11 | 68.22 |  |
| 2-114739_2 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] | 200x | 1.743 | 39.00 | 73.67 |  |

Ba

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ba | %BaO | %Ba [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114739_1 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] | 5x | 0.670 | 0.41 | 0.46 |  |
| 2-114739_2 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] | 5x | 0.721 | 0.40 | 0.45 |  |

Ce

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ce | %Ce [dried] | %Ce [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114738_1 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Ce, La] | 10X | 0.809 | 0.95 |  |  |
| 2-114738_2 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Ce, La] | 10X | 0.765 | 0.95 |  |  |
| 2-114739_1 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Ce] | 10x | 0.814 | 1.00 |  |  |
| 2-114739_2 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Ce] | 10x | 0.901 | 1.01 |  |  |

Ga

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ga | %Ga [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114738_1 | [+0.5 ppm] [+2.0 ppm] [Ga] | 25X | 1.468 | 4.29 |  |
| 2-114738_2 | [+0.5 ppm] [+2.0 ppm] [Ga] | 25X | 1.436 | 4.45 |  |
| 2-114739_1 | [+0.5 ppm] [+2.0 ppm] [Ga] | 25x | 1.741 | 5.34 |  |
| 2-114739_2 | [+0.5 ppm] [+2.0 ppm] [Ga] | 25x | 1.889 | 5.31 |  |

K

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K2O | %K [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114738_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] | 25X | 0.375 | 1.10 | 1.32 |  |
| 2-114738_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] | 25X | 0.375 | 1.16 | 1.40 |  |
| 2-114739_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] | 10x | 0.570 | 0.70 | 0.84 |  |
| 2-114739_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] | 10x | 0.632 | 0.71 | 0.85 |  |

La

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %La | %La [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114738_1 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Ce, La] | 10x | 0.955 | 1.12 |  |
| 2-114738_2 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Ce, La] | 10x | 0.912 | 1.13 |  |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | 000,0000 Pt [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114738_3 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] | 1.1x | 0.058 |  |  |
| 2-114738_4 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] | 1.1x | 0.134 | 147.20 ppm |  |
| 2-114739_3 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] | 1.1x | 0.174 | 94.28 ppm |  |
| 2-114739_4 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] | 1.1x | 0.082 | 87.53 ppm |  |

SiO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | %SiO2 | %SiO2 [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114738_1 | [2.5 ppm, 5.0 ppm] | 10X | 2.709 | 3.17 | 6.77 |  |
| 2-114738_2 | [2.5 ppm, 5.0 ppm] | 25X | 1.095 | 3.39 | 7.25 |  |
| 2-114739_1 | [2.5 ppm, 5.0 ppm] | 10x | 2.860 | 3.51 | 7.50 |  |
| 2-114739_2 | [2.5 ppm, 5.0 ppm] | 10x | 2.765 | 3.09 | 6.62 |  |