Submission ID: 100043743

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114752_1 | 0.2547 | 250 |
| 2-114752_2 | 0.2134 | 250 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114662_1 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Cu] | 100x | 0.592 | 5.80 | 7.30 |
| 2-114662_2 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Cu] | 100x | 0.486 | 5.70 | 7.10 |