Submission ID: 100043746

Sample prep: 20 mL H2SO4

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-114764 | 1.0037 | 1.9005 | 0.287 |
| 2-114765 | 1.0082 | 2.4660 | 0.371 |
| 2-114766 | 1.0036 | 2.1995 | 0.332 |
| 2-114767 | 1.0019 | 1.0019 | 0.288 |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-114764 | 0.1085 | 8.8995 | 18.194 |
| 2-114765 | 0.1049 | 8.4995 | 17.972 |
| 2-114766 | 0.1032 | 9.1779 | 19.726 |
| 2-114767 | 0.1019 | 8.3810 | 18.243 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114764_1 | 0.2016 | 200 |
| 2-114764_2 | 0.2022 | 200 |
| 2-114765_1 | 0.2028 | 200 |
| 2-114765_2 | 0.2019 | 200 |
| 2-114766_1 | 0.2067 | 200 |
| 2-114766_2 | 0.2086 | 200 |
| 2-114767_3 | 0.2041 | 200 |
| 2-114767_4 | 0.2063 | 200 |

K2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114764_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1x | 0.038 | 0.00 | 0.00 |
| 2-114764_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1x | 0.037 | 0.00 | 0.00 |
| 2-114765_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1x | 0.186 | 0.02 | 0.02 |
| 2-114765_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1x | 0.197 | 0.02 | 0.02 |
| 2-114766_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 10x | 0.371 | 0.36 | 0.43 |
| 2-114766_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 10x | 0.367 | 0.36 | 0.43 |
| 2-114767_3 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1x | 0.196 | 0.02 | 0.02 |
| 2-114767_4 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1x | 0.188 | 0.02 | 0.02 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114764_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.610 | 0.61 | 0.82 |
| 2-114764_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.649 | 0.64 | 0.86 |
| 2-114765_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.623 | 0.61 | 0.83 |
| 2-114765_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.640 | 0.63 | 0.85 |
| 2-114766_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.425 | 0.41 | 0.55 |
| 2-114766_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.416 | 0.40 | 0.54 |
| 2-114767_3 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.586 | 0.57 | 0.77 |
| 2-114767_4 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.600 | 0.58 | 0.78 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114764_1 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Zr] | 10x | 0.444 | 0.44 | 0.60 |
| 2-114764_2 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Zr] | 5x | 0.891 | 0.44 | 0.60 |
| 2-114765_1 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Zr] | 10x | 1.130 | 1.11 | 1.50 |
| 2-114765_2 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Zr] | 10x | 1.146 | 1.15 | 1.53 |
| 2-114766_1 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Zr] | 5x | 0.923 | 0.45 | 0.60 |
| 2-114766_2 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Zr] | 5x | 0.927 | 0.44 | 0.60 |
| 2-114767_3 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Zr] | 5x | 1.146 | 0.56 | 0.76 |
| 2-114767_4 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Zr] | 5x | 1.146 | 0.56 | 0.75 |