Submission ID: 100043752, 100043753

Sample prep: 40 mL HCl

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114781_1 | 0.20 | 100 |
| 2-114781_2 | 0.10 | 100 |
| 2-114782_1 | 0.20 | 100 |
| 2-114782_2 | 0.10 | 100 |
| 2-114783_1 | 0.20 | 100 |
| 2-114783_2 | 0.10 | 100 |
| 2-114784_1 | 0.20 | 100 |
| 2-114784_2 | 0.10 | 100 |
| 2-114785_1 | 0.20 | 100 |
| 2-114785_2 | 0.10 | 100 |
| 2-114786_1 | 0.20 | 100 |
| 2-114786_2 | 0.10 | 100 |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Na |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114781_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 4x | 0.585 | 1150.27 ppm |
| 2-114781_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2x | 0.720 | 1404.41 ppm |
| 2-114782_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 4x | 0.513 | 1010.74 ppm |
| 2-114782_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2x | 0.691 | 1317.97 ppm |
| 2-114783_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2x | 0.795 | 761.85 ppm |
| 2-114783_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2.5x | 0.432 | 1049.11 ppm |
| 2-114784_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2x | 0.839 | 827.11 ppm |
| 2-114784_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 1.188 | 1118.05 ppm |
| 2-114785_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2x | 0.668 | 654.03 ppm |
| 2-114785_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.929 | 910.33 ppm |
| 2-114786_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2x | 0.737 | 702.09 ppm |
| 2-114786_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.759 | 723.15 ppm |