Submission ID: 100043773

Project #: LR438RD0004

Sample prep: 50 mL NaOH for Cl and 40 mL HCl for Na

Analysis: IC for Cl and Agilent OES for Na

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114845 | 4.0073 | 100 |
| 2-114846 | 4.0025 | 100 |
| 2-114847 | 4.0254 | 100 |
| 2-114848 | 4.0490 | 100 |
| 2-114849 | 4.0013 | 100 |

Cl

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Cl |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-114845 | 1x | 0.4061 | 10.13 ppm |
| 2-114846 | 1x | 0.3505 | 8.76 ppm |
| 2-114847 | 1x | 0.4557 | 11.32 ppm |
| 2-114848 | 1x | 0.7316 | 18.07 ppm |
| 2-114849 | 1x | 0.3310 | 8.27 ppm |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114845_1 | 0.2070 | 100 |
| 2-114845_2 | 0.1038 | 100 |
| 2-114846_1 | 0.2010 | 100 |
| 2-114846_2 | 0.1140 | 100 |
| 2-114847_1 | 0.2058 | 100 |
| 2-114847_2 | 0.1013 | 100 |
| 2-114848_1 | 0.2091 | 100 |
| 2-114848_2 | 0.1013 | 100 |
| 2-114849_1 | 0.2029 | 100 |
| 2-114849_2 | 0.1023 | 100 |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Na |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114845_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.640 | 1546.83 ppm |
| 2-114845_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2.5x | 0.673 | 1621.76 ppm |
| 2-114846_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.3x | 0.635 | 1052.47 pm |
| 2-114846_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1.7x | 0.873 | 1276.33 ppm |
| 2-114847_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.3x | 0.792 | 1282.10 ppm |
| 2-114847_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1.7x | 0.810 | 1332.94 ppm |
| 2-114848_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.3x | 0.680 | 1083.35 ppm |
| 2-114848_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1.7x | 0.758 | 1247.60 ppm |
| 2-114849_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.3x | 0.651 | 1068.88 ppm |
| 2-114849_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1.7x | 0.735 | 1197.47 ppm |