Submission ID: 100043774

Project #: LR438RD0004

Sample prep: 50 mL NaOH for Cl and 40 mL HCl for Na

Analysis: IC for Cl and Agilent OES for Na

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114850 | 2.9230 | 100 |
| 2-114851 | 0.6075 | 100 |
| 2-114852 | 4.0079 | 100 |
| 2-114853 | 4.0062 | 100 |

Cl

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Cl |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-114850 | 1x | 0.2804 | 9.59 ppm |
| 2-114851 | 1x | 0.6555 | 107.90 ppm |
| 2-114852 | 1x | 0.5101 | 12.73 ppm |
| 2-114853 | 1x | 0.8027 | 20.04 ppm |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114850_1 | 0.2047 | 100 |
| 2-114850_2 | 0.1026 | 100 |
| 2-114851_1 | 0.1092 | 100 |
| 2-114851_2 |  | 100 |
| 2-114852_1 | 0.2035 | 100 |
| 2-114852_2 | 0.1037 | 100 |
| 2-114853_1 | 0.2059 | 100 |
| 2-114853_2 | 0.1015 | 100 |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Na |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114850_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.3x | 0.615 | 1002.18 ppm |
| 2-114850_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 1.169 O | 1150.91 ppm |
| 2-114851_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.3x | 0.534 | 1631.21 ppm |
| 2-114851_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] |  |  |  |
| 2-114852_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.3x | 0.649 | 1063.08 ppm |
| 2-114852_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 1.475 O | 1422.62 ppm |
| 2-114853_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.3x | 1.010 | 1635.89 ppm |
| 2-114853_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2x | 0.882 | 1737.82 ppm |