Submission ID: 100043778

Sample prep: 15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114859_1 | 0.2028 | 100 |
| 2-114859_2 | 0.1091 | 100 |

Pd_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114859_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 1.1x | 0.483 | 264.44 ppm |
| 2-114859_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 1.1x | 0.261 | 265.33 ppm |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114859_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 2x | 0.644 | 635.08 ppm |
| 2-114859_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.632 | 644.09 ppm |