Submission ID: 100043781

Project #: LC403TS-21-2394

Analysis: IC for Cl and Metrohm titrator Cr(VI)

Sample prep: 50 mL NaOH for Cl

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114868 | 4.0082 | 100 |
| 2-114869 | 4.0042 | 100 |
| 2-114870 | 4.0014 | 100 |
| 2-114871 | 4.0035 | 100 |

Cl

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Cl |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-114868 | 1x | 1.8389 | 45.88 ppm |
| 2-114869 | 1x | 0.7196 | 17.97 ppm |
| 2-114870 | 1x | 0.9608 | 24.01 ppm |
| 2-114871 | 1x | 1.7549 | 48.83 ppm |

Sample prep: 20 mL H2SO4

Cr(VI)_ppm

| sample | weight (g) | volume (mL) | 000,0000Cr(VI) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-114868 | 4.0026 | n/a | <10.0 ppm |
| 2-114869 | 4.0081 | n/a | <10.0 ppm |
| 2-114870 | 4.0056 | n/a | <10.0 ppm |
| 2-114871 | 4.0057 | n/a | <10.0 ppm |