Submission ID: 100043782

Project #: LC403TS-21-2394

Analysis: IC for Cl and Metrohm titrator Cr(VI)

Sample prep: 50 mL NaOH for Cl

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114872 | 4.0011 | 100 |
| 2-114873 | 4.0046 | 100 |
| 2-114874 | 4.0041 | 100 |
| 2-114875 | 4.0050 | 100 |

Cl

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Cl |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-114872 | 1x | 0.9623 | 24.05 ppm |
| 2-114873 | 1x | 1.2852 | 32.09 ppm |
| 2-114874 | 1x | 0.5751 | 14.36 ppm |
| 2-114875 | 1x | 2.4706 | 61.69 ppm |

Sample prep: 20 mL H2SO4

Cr(VI)_ppm

| sample | weight (g) | volume (mL) | 000,0000Cr(VI) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-114872 | 4.00 | n/a | <10.0 ppm |
| 2-114873 | 4.00 | n/a | <10.0 ppm |
| 2-114874 | 4.00 | n/a | <10.0 ppm |
| 2-114875 | 4.00 | n/a | <10.0 ppm |