Submission ID: 100043783

Project # LC403TS-21-2394

Analysis: IC for Cl and Metrohm titrator Cr(VI)

Sample prep: 50 mL NaOH for Cl

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114876 | 4.0024 | 100 |
| 2-114877 | 4.0012 | 100 |
| 2-114878 | 4.0020 | 100 |

Cl

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Cl |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-114876 | 1x | 0.9127 | 22.80 ppm |
| 2-114877 | 1x | 0.9718 | 24.29 ppm |
| 2-114878 | 1x | 1.1320 | 28.29 ppm |

Sample prep: 20 mL H2SO4

Cr(VI)_ppm

| sample | weight (g) | volume (mL) | 000,0000Cr(VI) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-114876 | 4.0066 | n/a | <10.0 ppm |
| 2-114877 | 1.0282 | n/a | <10.0 ppm |
| 2-114878 | 4.0049 | n/a | <10.0 ppm |