Submission ID: 100043813

Project #: LR418RD0002

Sample prep: 15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114956_1 | 0.2049 | 100 |
| 2-114956_2 | 0.1014 | 100 |

Pd_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114956_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 1.1x | 0.495 | 268.42 ppm |
| 2-114956_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 1.1x | 0.223 | 244.50 ppm |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114956_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 2.5x | 0.476 | 606.03 ppm |
| 2-114956_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.522 | 571.62 ppm |