Submission ID: 100043814

Project #: LR418RD0002

Analysis: IC for Cl

Sample prep: 50 mL NaOH for Cl

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114957 | 4.0093 | 100 |
| 2-114958 | 4.0084 | 100 |
| 2-114959 | 4.0015 | 100 |
| 2-114960 | 4.0044 | 100 |
| 2-114961 | 4.0071 | 100 |
| 2-114962 | 4.0046 | 100 |
| 2-114963 | 3.3043 | 100 |
| 2-114964 | 4.0088 | 100 |
| 2-114965 | 4.0066 | 100 |

Cl

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Cl |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-114957 | 1x | 0.6472 | 16.14 ppm |
| 2-114958 | 1x | 0.3486 | 8.70 ppm |
| 2-114959 | 1x | 0.4014 | 10.03 ppm |
| 2-114960 | 1x | 0.3656 | 9.13 ppm |
| 2-114961 | 1x | 0.5707 | 14.24 ppm |
| 2-114962 | 1x | 1.0044 | 25.08 ppm |
| 2-114963 | 1x | 0.4175 | 12.64 ppm |
| 2-114964 | 1x | 0.4883 | 12.18 ppm |
| 2-114965 | 1x | 0.986 | 24.61 ppm |