Submission ID: 100043820

Project #: LR418RD0002

Sample prep: 15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114972_1 | 0.20 | 100 |
| 2-114972_2 | 0.10 | 100 |

Pd_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114972_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 1.1x | 0.360 | 195.25 ppm |
| 2-114972_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 1.1x | 0.188 | 200.36 ppm |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114972_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 2.5x | 0.387 | 472.33 ppm |
| 2-114972_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.454 | 498.08 ppm |