Submission ID: 100043821, 100043822

Project #: LP439RD0013

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114973_1 | 0.2045 | 200 |
| 2-114973_2 | 0.2055 | 200 |
| 2-114974_1 | 0.2024 | 200 |
| 2-114974_2 | 0.2052 | 200 |

Co

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Co |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-114973_1 | 2x | 0.905 | 0.18 |
| 2-114973_2 | 2x | 0.893 | 0.17 |
| 2-114974_1 | 2x | 0.917 | 0.18 |
| 2-114974_2 | 2x | 0.838 | 0.16 |

Cr

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Cr |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-114973_1 | 1.1x | 1.166 | 0.13 |
| 2-114973_2 | 1.1x | 1.040 | 0.11 |
| 2-114974_1 | 1.1x | 1.166 | 0.13 |
| 2-114974_2 | 1.1x | 1.149 | 0.12 |

Ni_total

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-114973_1 | 20x | 0.939 | 1.84 |
| 2-114973_2 | 20x | 0.926 | 1.80 |
| 2-114974_1 | 20x | 0.868 | 1.72 |
| 2-114974_2 | 20x | 0.878 | 1.71 |