Submission ID: 100043835

Project #: LP413RD0013

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114997 | 20.6752 | 22.6978 | 22.0269 | 33.17 | 0.6683 |
| 2-114998 | 19.4554 | 21.4621 | 20.7140 | 37.28 | 0.6272 |
| 2-114999 | 18.6166 | 20.6198 | 19.9404 | 33.92 | 0.6608 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114997_1 | 0.2059 | 250 |
| 2-114997_1 | 0.2086 | 250 |
| 2-114998_1 | 0.2063 | 250 |
| 2-114998_2 | 0.2050 | 250 |
| 2-114999_1 | 0.2016 | 250 |
| 2-114999_2 | 0.2136 | 250 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 | %Al2O3 [dried] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114997_1 |  | 200X | 1.092 | 26.52 | 50.10 | 74.97 |  |
| 2-114997_2 |  | 200X | 1.016 | 24.70 | 46.65 | 69.80 | 76.54 |
| 2-114998_1 |  | 200x | 1.089 | 26.68 | 50.40 |  | 75.72 |
| 2-114998_2 |  | 200x | 1.104 | 26.32 | 50.88 |  |  |
| 2-114999_1 |  | 200x | 1.042 | 25.85 | 48.83 | 73.90 | 76.95 |
| 2-114999_2 |  | 200x | 1.180 | 27.68 | 52.29 |  |  |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO | %CaO [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114997_1 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] | 100X | 0.849 | 10.31 | 14.42 | 21.58 |
| 2-114997_2 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] | 100X | 0.856 | 10.26 | 14.35 | 21.47 |
| 2-114998_1 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] | 100x | 0.860 | 10.42 | 14.57 | 23.23 |
| 2-114998_2 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] | 100x | 0.859 | 10.48 | 14.66 | 23.37 |
| 2-114999_1 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] | 100x | 0.751 | 9.31 | 13.03 | 19.72 |
| 2-114999_2 | [+0.5 ppm] [+2.5 ppm] | 100x | 0.840 | 9.83 | 13.75 | 20.81 |