Submission ID: 100043839

Project #: LP413RD0012

Sample prep: HNO3

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115004_1 | 0.5664 | 100 |
| 2-115004_2 | 0.5649 | 100 |

Mn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115004_1 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Mn] | 200X | 1.363 | 4.81 |
| 2-115004_2 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Mn] | 200X | 1.343 | 4.75 |