Submission ID: 100043849

Project #: LR448RD0002

Sample prep: 15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115043_1 | 0.2028 | 200 |
| 2-115043_2 | 0.1049 | 100 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115043_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.254 | 256.65 ppm |
| 2-115043_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.242 | 278.08 ppm |