Submission ID: 100043860

Project #: LP413RD0012

Sample prep: Katanax and 20 mL H2SO4 for Cr

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-115069_1 | 0.1120 | 9.2938 | 19.458 |
| 2-115069_2 | 0.1047 | 8.6515 | 19.376 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115069_1 | 0.2052 | 200 |
| 2-115069_2 | 0.2078 | 200 |

K2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115069_1 | [0.5 ppm] [1.0 ppm] [K] | 10x | 0.462 | 0.45 | 0.54 |
| 2-115069_2 | [0.5 ppm] [1.0 ppm] [K] | 10x | 0.471 | 0.45 | 0.55 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115069_1 | [0.5 ppm] [1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.578 | 0.28 | 0.38 |
| 2-115069_2 | [0.5 ppm] [1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.665 | 0.32 | 0.43 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114662_1 | [+0.5 ppm] [+2.0 ppm] [Zr] | 10x | 1.235 | 1.20 | 1.63 |
| 2-114662_2 | [+0.5 ppm] [+2.0 ppm] [Zr] | 10x | 1.343 | 1.29 | 1.75 |

Sn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Sn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115069_1 | [+0.5 ppm] [+2.0 ppm] [Sn] | 1.1x | 1.305 | 0.14 |
| 2-115069_2 | [+0.5 ppm] [+2.0 ppm] [Sn] | 1.1x | 1.335 | 0.14 |