Submission ID: 100043866

Project #: LP439RD0013

Sample prep: 50 mL NaOH for Cl

Analysis: IC for Cl

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115081 | 4.0008 | 100 |
| 2-115082 | 4.0048 | 100 |
| 2-115083 | 4.0073 | 100 |
| 2-115084 | 4.0071 | 100 |
| 2-115085 | 4.0087 | 100 |

Cl

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Cl |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-115081 | 1x | 0.7665 | 19.16 ppm |
| 2-115082 | 1x | 0.5080 | 12.68 ppm |
| 2-115083 | 1x | 0.6844 | 17.08 ppm |
| 2-115084 | 1x | 0.8424 | 21.02 ppm |
| 2-115085 | 1x | 0.9009 | 22.47 ppm |