Submission ID: 100043876

Project #: LP413RD0007

Sample prep: 15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115096_1 | 0.2031 | 100 |
| 2-115096_2 | 0.1047 | 100 |
| 2-115097_1 | 0.2073 | 100 |
| 2-115097_2 | 0.1012 | 100 |
| 2-115098_1 | 0.2037 | 100 |
| 2-115098_2 | 0.1033 | 100 |

K

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115096_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 10x | 0.608 | 0.30 |
| 2-115096_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 5x | 0.616 | 0.29 |
| 2-115097_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 20x | 0.680 | 0.66 |
| 2-115097_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 10x | 0.654 | 0.65 |
| 2-115098_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 20x | 0.303 | 0.30 |
| 2-115098_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 10x | 0.309 | 0.30 |

Pt

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115096_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.072 | 0.0039 |
| 2-115096_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.039 | 0.0041 |
| 2-115097_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.086 | 0.0046 |
| 2-115097_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.047 | 0.0052 |
| 2-115098_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.149 | 0.0081 |
| 2-115098_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.066 | 0.0071 |