Submission ID: 100043877

Project #: LR465TS-22-2587

Sample prep: 20 mL HCl

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115099_1 | 0.2024 | 100 |
| 2-115099_2 | 0.1029 | 100 |
| 2-115100_1 | 0.2085 | 100 |
| 2-115100_2 | 0.1061 | 100 |

Mg_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115099_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Mg] | 2x | 0.713 | 704.65 ppm |
| 2-115099_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Mg] | 1.1x | 0.708 | 772.52 ppm |
| 2-115100_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Mg] | 2x | 0.819 | 785.52 ppm |
| 2-115100_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Mg] | 1.1x | 0.785 | 821.73 ppm |