Submission ID: 100043882, 100043883, 100043884, 100043886, 100043887, 100043889

Project #: LC454RD0028

Sample prep: 15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115111_A | 0.1546 | 250 |
| 2-115111_B | 0.1548 | 250 |
| 2-115112_A | 0.1537 | 250 |
| 2-115112_B | 0.1517 | 250 |
| 2-115113_A | 0.1507 | 250 |
| 2-115113_B | 0.1501 | 250 |
| 2-115115_A | 0.1550 | 250 |
| 2-115115_B | 0.1545 | 250 |
| 2-115116_A | 0.1570 | 250 |
| 2-115116_B | 0.1518 | 250 |
| 2-115118_A | 0.1531 | 250 |
| 2-115118_B | 0.1514 | 250 |

Si

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115111_A | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 2.5x | 0.827 | 0.34 |
| 2-115111_B | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 2.5x | 0.861 | 0.35 |
| 2-115112_A | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 2.5x | 0.920 | 0.37 |
| 2-115112_B | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 2.5x | 0.899 | 0.37 |
| 2-115113_A | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 2.5x | 0.795 | 0.33 |
| 2-115113_B | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 2.5x | 0.745 | 0.31 |
| 2-115115_A | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 2.5x | 0.799 | 0.32 |
| 2-115115_B | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 2.5x | 0.785 | 0.32 |
| 2-115116_A | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 2.5x | 0.833 | 0.33 |
| 2-115116_B | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 2.5x | 0.772 | 0.32 |
| 2-115118_A | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 2.5x | 0.797 | 0.32 |
| 2-115118_B | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 2.5x | 0.787 | 0.32 |