Submission ID: 100043930

Project #: LP413RD0012

Sample prep: 20 mL H2SO4 for Cr, Na, Sn, Zn and Zr

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-115186_1 | 0.1027 | 7.7115 | 18.140 |
| 2-115186_2 | 0.1097 |  |  |
| 2-115187_1 | 0.1011 | 7.6995 | 18.398 |
| 2-115187_2 | 0.1015 | 7.6995 | 18.326 |
| 2-115188_1 | 0.1046 | 7.8502 | 18.131 |
| 2-115188_2 | 0.1041 | 7.6995 | 17.868 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115186_1 | 0.2053 | 200 |
| 2-115186_2 | 0.2037 | 200 |
| 2-115187_1 | 0.2090 | 200 |
| 2-115187_2 | 0.2058 | 200 |
| 2-115188_1 | 0.2034 | 200 |
| 2-115188_2 | 0.2027 | 200 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115186_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.565 | 0.55 | 0.74 |
| 2-115186_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.557 | 0.55 | 0.74 |
| 2-115187_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.577 | 0.55 | 0.74 |
| 2-115187_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.564 | 0.55 | 0.74 |
| 2-115188_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.568 | 0.56 | 0.75 |
| 2-115188_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.546 | 0.54 | 0.73 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115186_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Zr] | 1.1x | 0.012 | 0.00 | 0.00 |
| 2-115186_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Zr] | 1.1x | 0.012 | 0.00 | 0.00 |
| 2-115187_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm] [Zr] | 2.5x | 0.614 | 0.15 | 0.20 |
| 2-115187_2 | [0.5 ppm, 1.5 ppm] [Zr] | 2.5x | 0.608 | 0.15 | 0.20 |
| 2-115188_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm] [Zr] | 2.5x | 1.191 | 0.29 | 0.40 |
| 2-115188_2 | [0.5 ppm, 1.5 ppm] [Zr] | 2.5x | 1.136 | 0.28 | 0.38 |