Submission ID: 100043938, 100043939, 100043940, 100043941, 100043961

Project #: LR448RD0007

Sample prep: 15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115214_1 | 0.2025 | 100 |
| 2-115214_2 | 0.1035 | 100 |
| 2-115215_1 | 0.2029 | 100 |
| 2-115215_2 | 0.1047 | 100 |
| 2-115216_1 | 0.2070 | 100 |
| 2-115216_2 | 0.1028 | 100 |
| 2-115217_1 | 0.2025 | 100 |
| 2-115217_2 | 0.1056 | 100 |
| 2-115278_1 | 0.20 | 100 |
| 2-115278_2 | 0.10 | 100 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115214_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 2.5x | 0.439 | 270.85 ppm |
| 2-115214_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.252 | 270.30 ppm |
| 2-115215_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.432 | 266.32 ppm |
| 2-115215_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.255 | 270.15 ppm |
| 2-115216_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.485 | 292.91 ppm |
| 2-115216_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.250 | 270.13 ppm |
| 2-115217_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.441 | 272.18 ppm |
| 2-115217_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.252 | 265.01 ppm |
| 2-115278_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.522 | 286.81 ppm |
| 2-115278_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.269 | 298.39 ppm |