Submission ID: 100043944

Project #: LP413RD0013

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115221 | 20.6820 | 22.6258 | 22.5957 | 1.55 | 0.9845 |
| 2-115222 | 17.6923 | 19.6901 | 19.6690 | 1.06 | 0.9894 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115221_1 | 0.2073 | 250 |
| 2-115221_2 | 0.1013 | 250 |
| 2-115222_1 | 0.2050 | 250 |
| 2-115222_2 | 0.1028 | 250 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO | %CuO [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115221_1 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] | 100X | 0.485 | 5.85 | 7.32 | 7.43 |
| 2-115221_2 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] | 50X | 0.471 | 5.82 | 7.29 | 7.40 |
| 2-115222_1 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] | 100x | 0.472 | 5.76 | 7.21 | 7.29 |
| 2-115222_2 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] | 500x | 0.472 | 5.89 | 7.37 | 7.45 |