Submission ID: 100043966

Project #: LP413RD0007

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115286_1 | 0.2019 | 250 |
| 2-115286_1 | 0.2011 | 250 |

Ba

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ba | %BaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115286_1 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Ba] | 8.3x | 0.969 | 1.00 | 1.12 |
| 2-115286_2 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Ba] | 8.3x | 0.940 | 0.97 | 1.08 |

Ga2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ga | %Ga2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115286_1 | [+0.5 ppm] [+2.0 ppm] [Ga] | 25x | 0.387 | 1.19 | 3.20 |
| 2-115286_2 | [+0.5 ppm] [+2.0 ppm] [Ga] | 8.3x | 1.173 | 1.22 | 3.28 |

Mg

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Mg | %MgO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115286_1 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Mg] | 7.14x | 0.751 | 0.66 | 1.09 |
| 2-115286_2 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Mg] | 7.14x | 0.717 | 0.64 | 1.06 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115286_1 | 0.2022 | 100 |
| 2-115286_1 | 0.1025 | 100 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115286_1 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.037 | 20.51 ppm |
| 2-115286_2 | [+0.5 ppm] [+1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.018 | 19.88 ppm |