Submission ID: 100043977

Project #: LP413RD0006

Sample prep: 20 mL H2SO4

Analysis: Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0928 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115322_1 | 1.0100 | 3.0995 | 0.498 |  |
| 2-115322_2 | 1.0074 | 2.9737 | 0.475 |  |
| 2-115323_1 | 1.0081 | 1.6838 | 0.269 |  |
| 2-115323_2 | 1.0057 | 1.6771 | 0.268 |  |
| 2-115324_1 | 1.0054 | 2.7915 | 0.457 |  |
| 2-115324_2 | 1.0053 | 2.9164 | 0.467 |  |
| 2-115325_1 | 1.0060 | 29.9481 | 4.788 |  |
| 2-115325_2 | 1.0075 | 29.8944 | 4.772 |  |
| 2-115326_1 | 1.0043 | 1.0995 | 0.176 |  |
| 2-115326_2 | 1.0012 | 1.0945 | 0.176 |  |
| 2-115327_1 | 1.0037 | 24.5995 | 4.048 | FAS=0.0953 N |
| 2-115327_2 | 1.0036 | 24.8985 | 4.097 |  |
| 2-115328_1 | 1.0025 | 5.8714 | 0.967 |  |
| 2-115328_2 | 1.0070 | 5.8991 | 0.967 |  |
| 2-115329_1 | 1.0091 | 4.5952 | 0.752 |  |
| 2-115329_3 | 1.0038 | 4.4995 | 0.740 |  |
| 2-115330_2 | 1.0017 | 2.8949 | 0.477 |  |
| 2-115330_3 | 1.0022 | 2.8793 | 0.474 |  |
| 2-115331_1 | 1.0037 | 39.6763 | 6.522 |  |
| 2-115331_2 | 1.0047 | 39.7005 | 6.519 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 | FAS=0.0928 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115322_1 | 0.1017 | 0.4005 | 0.950 | FAS=0.0928 N |
| 2-115322_3 | 0.1033 | 0.3995 | 0.926 | FAS=0.0945 N |
| 2-115323_1 | 0.1029 | 0.4007 | 0.940 | FAS=0.0928 N |
| 2-115323_3 | 0.1018 | 0.3995 | 0.940 | FAS=0.0945 N |
| 2-115324_1 | 0.1088 | 0.3995 | 0.886 | FAS=0.0928 N |
| 2-115324_3 | 0.1032 | 0.3995 | 0.927 | FAS=0.0945 N |
| 2-115325_1 | 0.1016 | 4.9022 | 11.657 | FAS=0.0928 N |
| 2-115325_2 | 0.1016 | 5.0050 | 11.717 | FAS=0.0928 N |
| 2-115326_1 |  |  |  |  |
| 2-115326_3 | 0.1034 | 0.3995 | 0.933 | FAS=0.0945 N |
| 2-115327_1 | 0.1057 | 4.4949 | 10.273 | FAS=0.0945 N |
| 2-115327_2 |  |  |  |  |
| 2-115328_1 | 0.1091 | 5.3995 | 11.956 | FAS=0.0945 N |
| 2-115328_2 |  |  |  |  |
| 2-115329_1 | 0.1052 | 5.0995 | 11.612 | FAS=0.0945 N |
| 2-115329_2 |  |  |  |  |
| 2-115330_1 | 0.1063 | 0.3995 | 0.908 | FAS=0.0945 N |
| 2-115330_2 |  |  |  |  |
| 2-115331_1 | 0.1053 | 4.2995 | 9.864 | FAS=0.0945 N |
| 2-115331_2 |  |  |  |  |