Submission ID: 100043987

Project #: LP413RD0012

Sample prep: 20 mL H2SO4 for Cr, K, Na and Zr

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-115360_1 | 0.1030 | 8.5005 | 19.938 |
| 2-115360_2 | 0.1045 | 8.6500 | 19.997 |
| 2-115361_1 | 0.1034 | 7.5995 | 17.756 |
| 2-115361_2 | 0.1034 | 7.5005 | 17.524 |
| 2-115362_1 | 0.1048 | 7.8139 | 18.013 |
| 2-115362_2 | 0.1028 | 7.7005 | 18.097 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115360_1 | 0.2058 | 200 |
| 2-115360_2 | 0.2016 | 200 |
| 2-115361_1 | 0.2044 | 200 |
| 2-115361_2 | 0.2021 | 200 |
| 2-115362_1 | 0.2093 | 200 |
| 2-115362_2 | 0.2030 | 200 |

K2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115360_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 12.5x | 0.366 | 0.44 | 0.54 |
| 2-115360_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 12.5x | 0.357 | 0.44 | 0.53 |
| 2-115361_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 12.5x | 0.333 | 0.41 | 0.49 |
| 2-115361_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 12.5x | 0.320 | 0.40 | 0.48 |
| 2-115362_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 12.5x | 0.341 | 0.41 | 0.49 |
| 2-115362_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 12.5x | 0.322 | 0.40 | 0.48 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115360_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.25x | 0.648 | 0.39 | 0.53 |
| 2-115360_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.25x | 0.614 | 0.38 | 0.51 |
| 2-115361_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.25x | 0.589 | 0.36 | 0.49 |
| 2-115361_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.25x | 0.577 | 0.36 | 0.48 |
| 2-115362_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.25x | 0.608 | 0.36 | 0.49 |
| 2-115362_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.25x | 0.591 | 0.36 | 0.49 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115360_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 10x | 0.862 | 0.84 | 1.13 |
| 2-115360_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 10x | 0.853 | 0.85 | 1.14 |
| 2-115361_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 14.285714x | 0.810 | 1.13 | 1.53 |
| 2-115361_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 14.285714x | 0.759 | 1.07 | 1.45 |
| 2-115362_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 5x | 0.780 | 1.49 | 2.01 |
| 2-115360_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 5x | 0.763 | 1.50 | 2.03 |