Submission ID: 100043990

Project #: LR403RD0001

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115365_1 | 0.2015 | 250 |
| 2-115365_2 | 0.2015 | 250 |
| 2-115366_1 | 0.2022 | 250 |
| 2-115366_2 | 0.2029 | 250 |

Ni_total

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-115365_1 | 100x | 0.595 | 7.39 |
| 2-115365_2 | 100x | 0.577 | 7.16 |
| 2-115366_1 | 100x | 0.807 | 9.98 |
| 2-115366_2 | 100x | 0.792 | 9.76 |