Submission ID: 100043999

Project #: LR418RD0008

Sample prep: 15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115397_1 | 0.2068 | 100 |
| 2-119397_2 | 0.1053 | 100 |
| 2-115398_1 | 0.2028 | 100 |
| 2-115398_2 | 0.1022 | 100 |
| 2-115399_1 | 0.2026 | 100 |
| 2-115399_2 | 0.1090 | 100 |
| 2-115400_1 | 0.2028 | 100 |
| 2-115400_2 | 0.1058 | 100 |

Pd_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115397_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 1.1x | 0.520 | 279.60 ppm |
| 2-115397_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 1.1x | 0.261 | 275.19 ppm |
| 2-115398_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 1.1x | 0.397 | 217.31 ppm |
| 2-115398_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 1.1x | 0.186 | 202.48 ppm |
| 2-115399_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 1.1x | 0.457 | 250.79 ppm |
| 2-115399_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 1.1x | 0.244 | 248.30 ppm |
| 2-115400_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 1.1x | 0.470 | 257.75 ppm |
| 2-115400_ | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pd] | 1.1x | 0.257 | 270.21 ppm |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115397_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 5x | 0.283 | 683.34 ppm |
| 2-115397_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 2.5x | 0.287 | 681.51 ppm |
| 2-115398_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 5x | 0.249 | 613.54 ppm |
| 2-115398_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 2.5x | 0.220 | 538.27 ppm |
| 2-115399_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 5x | 0.257 | 634.27 ppm |
| 2-115399_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 2.5x | 0.285 | 652.74 ppm |
| 2-115400_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 5x | 0.258 | 637.20 ppm |
| 2-115400_ | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 2.5x | 0.267 | 631.49 ppm |