Submission ID: 100044002

Project #: LP1051096

Sample prep: 20 mL H2SO4

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115403 | 27.8241 | 29.8339 | 29.5955 | 11.86 | 0.8814 |
| 2-115404 | 18.0832 | 20.0844 | 19.8993 | 9.30 | 0.9070 |
| 2-115405 | 24.1524 | 26.1593 | 25.9504 | 10.41 | 0.8959 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115403_1 | 0.2050 | 200 |
| 2-115404_1 | 0.2020 | 200 |
| 2-115405_1 | 0.2028 | 200 |
| 2-115406_1 | 0.2044 | 200 |
| 2-115407_1 | 0.2058 | 200 |
| 2-115408_1 | 0.2038 | 200 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115403_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 10x | 0.625 | 0.61 | 0.82 | 0.93 |
| 2-115404_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 14.285714x | 0.801 | 1.13 | 1.52 | 1.68 |
| 2-115405_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 20x | 0.696 | 1.37 | 1.85 | 2.06 |
| 2-115406_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 10x | 0.860 | 0.84 | 1.14 |  |
| 2-115407_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 14.285714x | 0.809 | 1.12 | 1.52 |  |
| 2-115408_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 20x | 0.764 | 1.50 | 2.03 |  |