Submission ID: 100044015

Project #: LR465PS-22-2592

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115439_1 | 0.2023 | 200 |
| 2-115439_2 | 0.1023 | 200 |

Sample prep: 40 ml HCl

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115439_3 | 0.2019 | 100 |
| 2-115439_4 | 0.1125 | 100 |

Mg_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115439_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Mg] | 2x | 1.015 | 2006.80 ppm |
| 2-115439_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Mg] | 1.25x | 0.811 | 1981.27 ppm |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Na |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115439_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 8.3x | 0.990 | 8157.60 ppm |
| 2-115439_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 4.16x | 1.050 | 8553.05 ppm |
| 2-115439_3 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.125x | 0.784 | 1213.41 ppm |
| 2-115439_4 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1.7x | 0.867 | 1284.87 ppm |