Submission ID: 100044034

Project #: LP413RD0012

Sample prep: 20 mL H2SO4

Analysis: Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0953 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115486_1 | 1.0023 | 2.9108 | 0.480 |  |
| 2-115486_2 | 1.0024 | 2.9430 | 0.485 |  |
| 2-115487_1 | 1.0031 | 2.6995 | 0.444 |  |
| 2-115487_2 | 1.0036 | 2.6995 | 0.444 |  |
| 2-115488_1 | 1.0029 | 0.3934 | 0.065 |  |
| 2-115488_2 | 1.0058 | 0.3404 | *0.056 |  |
| 2-115489_1 | 1.0092 | 1.5621 | 0.256 |  |
| 2-115489_2 | 1.0010 | 1.5936 | 0.263 |  |
| 2-115490_1 | 1.0095 | 1.7972 | 0.294 |  |
| 2-115490_2 | 1.0103 | 1.7995 | 0.294 |  |

Cr

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr | FAS=0.0951 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115486_1 | 0.1033 |  |  |  |
| 2-115486_2 | 0.1054 | 0.3995 | 0.625 |  |
| 2-115487_1 | 0.1069 |  |  |  |
| 2-115487_2 | 0.1046 | 0.3500 | 0.551 |  |
| 2-115488_1 | 0.1048 | 0.3800 | 0.598 |  |
| 2-115488_2 | 0.1026 | 0.3842 | 0.617 |  |
| 2-115489_1 | 0.1052 |  |  |  |
| 2-115489_2 | 0.1084 | 0.4005 | 0.609 |  |
| 2-115490_1 | 0.1024 | 0.3995 | 0.643 |  |
| 2-115490_2 | 0.1037 | 0.990 | 0.634 |  |