Submission ID: 100044058

Project #: LP413RD0012

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115530_1 | 0.2078 | 250 |
| 2-115530_1 | 0.2019 | 250 |
| 2-115531_1 | 0.2066 | 250 |
| 2-115531_1 | 0.2040 | 250 |

SiO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | %SiO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115530_1 | [0.5 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 1x | 1.333 | 0.16 | 0.34 |
| 2-115530_2 | [0.5 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 1x | 1.233 | 0.15 | 0.33 |
| 2-115531_1 | [0.5 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 5x | 0.606 | 0.37 | 0.78 |
| 2-115531_2 | [0.5 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 5x | 0.260 |  |  |