Submission ID: 100044059

Project #: LP413RD0006

Sample prep: Katanax

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115532 | 41.4836 | 43.4840 | 42.7883 | 34.78 | 0.6522 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115532_1 | 0.2048 | 200 |
| 2-115532_1 | 0.2028 | 200 |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO | %CaO [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115532_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 2x | 0.123 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| 2-115532_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 1.1x | 0.194 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |

Fe2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe | %Fe2O3 | %Fe2O3 [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115532_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 1.1x | 0.238 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| 2-115532_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 1.1x | 0.256 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O | %Na2O [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115532_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.607 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| 2-115532_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.615 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |

SiO2

| Sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | %SiO2 | %SiO2 [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115532_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 1x | 0.416 |  |  |  |
| 2-115532_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 1x | 1.568 | 0.15 | 0.33 | 0.50 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115532_1 | 4.0121 | 100 |
| 2-115532_2 | 2.0030 | 100 |

Cl

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Cl | %Cl [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115532_1 | 1x | 0.3720 | 0.00 | 0.00 |
| 2-115532_2 | 1x | 0.3413 | 0.00 | 0.00 |

S

| sample | std | weight (g) | %S | %S [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115532_2 | AR4005 | 0.1087 | 0.0140 | 0.02 |
| 2-115532_3 | AR4005 | 0.1525 | 0.0201 | 0.03 |