Submission ID: 100044062

Project #: LR438RD0004

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115541_1 | 0.2045 | 250 |
| 2-115541_2 | 0.2066 | 250 |
| 2-115542_1 | 0.2075 | 250 |
| 2-115542_2 | 0.2036 | 250 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115541_1 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Ni] | 33.3x | 0.842 | 3.43 |
| 2-115541_2 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Ni] | 33.3x | 0.874 | 3.56 |
| 2-115542_1 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Ni] | 66.7x | 0.810 | 6.50 |
| 2-115542_2 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Ni] | 66.7x | 0.851 | 6.96 |