Submission ID: 100044064

Project #: LP413RD0014

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115549 | 0.2088 | 250 |
| 2-115550 | 0.2107 | 250 |
| 2-115551 | 0.2041 | 250 |
| 2-115552 | 0.2143 | 250 |
| 2-115553 | 0.2018 | 250 |
| 2-115554 | 0.2083 | 250 |
| 2-115555 | 0.2045 | 250 |
| 2-115556 | 0.2032 | 250 |
| 2-115557 | 0.2060 | 250 |
| 2-115558 | 0.2108 | 250 |
| 2-115559 | 0.2175 | 250 |
| 2-115560 | 0.2066 | 250 |
| 2-115561 | 0.2114 | 250 |
| 2-115562 | 0.2074 | 250 |
| 2-115563 | 0.2120 | 250 |

Ca

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115549 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 100x | 1.023 | 12.25 |
| 2-115550 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 100x | 1.006 | 11.94 |
| 2-115551 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 100x | 1.009 | 12.36 |
| 2-115552 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 100x | 1.035 | 12.08 |
| 2-115553 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 100x | 0.946 | 11.72 |
| 2-115554 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 100x | 1.014 | 12.17 |
| 2-115555 | [+3.0 ppm, +1.0 ppm] [Ca][Cu] | 50x | 1.896 | 11.59 |
| 2-115556 | [+3.0 ppm, +1.0 ppm] [Ca][Cu] | 50x | 2.009 | 12.36 |
| 2-115557 | [+3.0 ppm, +1.0 ppm] [Ca][Cu] | 50x | 1.970 | 11.96 |
| 2-115558 | [+3.0 ppm, +1.5 ppm] [Ca][Cu] | 50x | 2.129 | 12.63 |
| 2-115559 | [+3.0 ppm, +1.5 ppm] [Ca][Cu] | 50x | 2.177 | 12.51 |
| 2-115560 | [+3.0 ppm, +1.5 ppm] [Ca][Cu] | 50x | 2.060 | 12.27 |
| 2-115561 | [+3.0 ppm, +1.5 ppm] [Ca][Cu] | 62.5x | 1.586 | 11.72 |
| 2-115562 | [+3.0 ppm, +1.5 ppm] [Ca][Cu] | 62.5x | 1.610 | 12.13 |
| 2-115563 | [+3.0 ppm, +1.5 ppm] [Ca][Cu] | 62.5x | 1.558 | 11.49 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115555 | [+3.0 ppm, +1.0 ppm] [Ca][Cu] | 50x | 0.866 | 5.30 |
| 2-115556 | [+3.0 ppm, +1.0 ppm] [Ca][Cu] | 50x | 0.885 | 5.44 |
| 2-115557 | [+3.0 ppm, +1.0 ppm] [Ca][Cu] | 50x | 0.900 | 5.46 |
| 2-115558 | [+3.0 ppm, +1.0 ppm] [Ca][Cu] | 50x | 1.110 | 6.58 |
| 2-115559 | [+3.0 ppm, +1.0 ppm] [Ca][Cu] | 50x | 1.141 | 6.56 |
| 2-115560 | [+3.0 ppm, +1.0 ppm] [Ca][Cu] | 50x | 1.071 | 6.48 |
| 2-115561 | [+3.0 ppm, +1.5 ppm] [Ca][Cu] | 62.5x | 1.140 | 8.43 |
| 2-115562 | [+3.0 ppm, +1.5 ppm] [Ca][Cu] | 62.5x | 1.192 | 8.98 |
| 2-115563 | [+3.0 ppm, +1.5 ppm] [Ca][Cu] | 62.5x | 1.144 | 8.43 |